武汉励合化学新材料有限公司

Lihe Wuhan New Chemical Materials Co., Ltd

|  |  |
| --- | --- |
| **检验报告单** | |
| **Certificate of Analysis** | |
| CAS：25513-46-6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称  Product name | γ-聚谷氨酸（钠型）  γ-Polyglutamic acid（Na+form） | | |
| 级别  Grade | Cosmetic grade | 批号  Batch No. | 20170113 |
| 包装规格  Package size | 25公斤/桶  25KG/drum | 生产日期  Manufacturing date | 2017.01.13 |
| 数量  Quantity | 100KG | 复检期  Retest date | 2019.01.12 |
| **项目**  **Items** | **标准参数**  **Specifications** | | **结果**  **Results** |
| 外观  Appearance | 白色或类白色颗粒或粉末，无结块  With to off white granular or powder no agglomerationg | | 符合  Complies |
| 含量  Assay | ≥70% | | 78.5% |
| 干燥失重  Loss on drying | ≤10% | | 6.03% |
| 重金属（以Pb计）  Heavy metals（Pb） | ≤10mg/KG | | 符合  Complies |
| 透光率（5g/L，水溶液，400nm）  Transmittance（5g/L，AQ，400nm） | ≥95% | | 99.2% |
| pH（10g/L，水溶液，25℃）  pH（10g/L，AQ，25℃） | 5.0-7.5 | | 6.72 |
| 菌落总数  Total plate count | ≤100CFU/g | | 符合  Complies |
| 结论：合格  Conclusion：Complies with Enterprise standard | | | |
| **备注：其中钠离子含量为13.5%，故总含量为：92%** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QC：李林  QC：LI Lin | QA：黄晓  QA：Huang Xiao | 报告日期：2017.01.15  Report date：2017.01.15 |