武汉励合化学新材料有限公司

Lihe Wuhan New Chemical Materials Co., Ltd

|  |
| --- |
| **检验报告单** |
| **Certificate of Analysis** |
| CAS：25513-46-6 |

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称Product name | γ-聚谷氨酸（钠型）γ-Polyglutamic acid（Na+form） |
| 级别Grade | Cosmetic grade | 批号Batch No. | 20170113 |
| 包装规格Package size | 25公斤/桶25KG/drum | 生产日期Manufacturing date | 2017.01.13 |
| 数量Quantity | 100KG | 复检期Retest date | 2019.01.12 |
| **项目****Items** | **标准参数****Specifications** | **结果****Results** |
| 外观Appearance | 白色或类白色颗粒或粉末，无结块With to off white granular or powder no agglomerationg | 符合Complies |
| 含量Assay | ≥70% | 78.5% |
| 干燥失重Loss on drying | ≤10% | 6.03% |
| 重金属（以Pb计）Heavy metals（Pb） | ≤10mg/KG | 符合Complies |
| 透光率（5g/L，水溶液，400nm）Transmittance（5g/L，AQ，400nm） | ≥95% | 99.2% |
| pH（10g/L，水溶液，25℃）pH（10g/L，AQ，25℃） | 5.0-7.5 | 6.72 |
| 菌落总数Total plate count | ≤100CFU/g | 符合Complies |
| 结论：合格Conclusion：Complies with Enterprise standard |
| **备注：其中钠离子含量为13.5%，故总含量为：92%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QC：李林QC：LI Lin | QA：黄晓QA：Huang Xiao | 报告日期：2017.01.15Report date：2017.01.15 |