上海殊誉化工有限公司

产品检验报告

检验日期：2020.10.26

| 产品名称：聚酯多元醇 生产日期：2020.10.23 产品型号：H3020 产品批号：20201023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| 1 | 外观 | 目测 | 无色至淡黄色固体 | 淡黄色透明固体 | 合格 |
| 2 | 羟值 | mgKOH/g | 12~20 | 18 | 合格 |
| 3 | 酸值 | mgKOH/g | ≦2 | 0.6 | 合格 |
| 4 | 水分 | %（m/m） | ≦0.05 | 0.03 | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |
| 结论：该样品依据我公司Q/BST 05-2015标准检验合格（610-10）。 |  |  |  |  |  |

批准：周晓楠                     审核： 袁梦旗                    检验员：王晋