上海殊誉化工有限公司

产品检验报告

检验日期：2021.10.22

| 产品名称：聚酯多元醇 生产日期：2021.10.21 产品型号：L3061 产品批号：20211021 |
| --- |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| 1 | 外观 | 目测 | 黄色液体 | 黄色液体 | 合格 |
| 2 | 粘度 | mPa.S/120℃ | 6000~15000 | 10500 | 合格 |
| 3 | 羟值 | mgKOH/g | 15~22 | 17.2 | 合格 |
| 4 | 酸值 | mgKOH/g | ≦4 | 3.2 | 合格 |
| 5 | 水分 | %（m/m） | ≦0.1 | 0.04 | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |
| 结论：该样品依据我公司Q/BST 03-2015标准检验合格（050-5）。 备注：净重200公斤/桶。 |

批准：张德高                     审核：于玉建                  检验员：袁梦旗