上海殊誉化工有限公司

产品检验报告

检验日期：2022.4.11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称：聚碳酸酯二元醇 生产日期：2022.4.07  产品型号：SYHM900 产品批号：20220407 | | | | | |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项评定 |
| 1 | 外观 | 目测 | 无色至淡黄液体 | 无色透明液体 | 合格 |
| 2 | 羟值 | mgKOH/g | 115-135 | 127 | 合格 |
| 3 | 酸值 | mgKOH/g | ≦0.3 | 0.05 | 合格 |
| 4 | 水分 | %（m/m） | ≦0.1 | 0.04 | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |
| 结论：该样品依据我公司标准检验合格。  备注：净重200公斤/桶（330-2）。 | | | | | |

批准：郝旭东 审核： 袁梦旗 检验员：王晋