**S3049聚酯多元醇**

**简 介：S3049**是含有端羟基的中分子量线性共聚酯多元醇，常温下为固体，是一种大分子量聚酯多元醇。广泛用于生产汽车、木器、包装、纺织、书本和板材制造行业使用的粘合剂和涂料油墨。

**性能指标：**外 观（目 测） 白色固体

固含量（W/W，%） 100

羟 值（mgKOH/g） 5～10

酸 值（mgKOH/g） ≤2

分子量（g/mol） 12000-15000

水 分（W/W，%） ≤0.1

熔 点（℃） 100

软化点（环球法，℃） 90

密 度（23℃，g/cm3） 1.16

保质期（原包装中） 12个月

**使用方法：**本品在130℃下真空熔融干燥1小时，然后在惰性气体保护下与计量的多异氰酸酯反应。

**注意事项：**1、本品可在加热槽中熔化，也可使用专用卸载设备处理。

2、取用以后注意密封保存，使用过程注意通风。

3、本品无毒、无味，不属于危险化学品。可采用常规方

式运输和贮存。

**包 装：**专用镀锌桶包装，每桶净重200或20公斤。